深圳智博电子有限公司

SHENZHENZHIBO ELECTRONICS CO.,LTD.

产  品  承  认  书

目      录

一、适用

二、技术指标

三、外形及尺寸

3.1 外观

3.2 外形尺寸：图一

四、机械及环境性能

深圳智博电子有限公司            文件编号：QCDCR01

产 品 规 格 书               当前版本： V1.0

标题：石英晶体谐振器规格书

石英晶体谐振器

外  型：HC-49S

频  率：12.000MHz

ACCEPTED/CONFIRMED BY（承  认）：

设计：               审核：               批准：

深圳智博电子有限公司

SHENZHEN ZHIBO ELECTRONICS CO.,LTD.

石英晶体谐振器规格书

# QUARTZ CRYSTAL SPECIFICATION

编 号： QCD-05018-1                                                         日 期：2010-07

一、 适用：本规格书适用于12.000MHz  HC-49U/S晶体谐振器。

二、 技术指标：

| 1 | 标称频率 Nominal Frequency | 12.000MHz |
| --- | --- | --- |
| 2 | 壳 形 Holder Type | HC-49S |
| 3 | 振动模式 Oscillator Mode | AT基频 |
| 4 | 调整频差(25℃) Frequency Stability (25℃) | ±20ppm |
| 5 | 工作温度范围 Operating Temperature Range | -10℃~+70℃ |
| 6 | 温度频差 Frequency Stability vs. Temp | ±30ppm |
| 7 | 存储温度范围 Storage Temperature Range | -35℃~+85℃ |
| 8 | 负载电容 Load Capacitance | 20pF |
| 9 | 谐振电阻 Equivalent Series Resistance | 40Ω max |
| 10 | 静 电 容 Shunt Capacitance | 7.0pF max |
| 11 | 激励功率 Drive Level | 100μW |
| 12 | 绝缘电阻 Insulation Resistance | 500MΩ at DC100V |
| 13 | 年老化率 Aging Rate a Year | ±3ppm |
| 14 | 检测仪器 Test Impedance Meter | SAUNDARS 250B |
| 15 | 印字形式 Marking | 中性 |

三、外形及尺寸

1. 外观：标志清晰，外表光洁无污点和损伤。

2. 外形尺寸：( ±0.05mm )

深圳智博电子有限公司

SHENZHENZHIBO ELECTRONICS CO.,LTD.

石英晶体谐振器规格书

# QUARTZ CRYSTAL SPECIFICATION

编 号： QCD-05018-1                                                       日 期：2010-07

图一：外形尺寸图

四、机械及环境性能

| 序号 | 类 别 | 规 范 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自由跌落 | 从75cm高度自由跌落到30mm厚硬木板上，跌落三次 | 满足电器性能规定 |
| 2 | 振动 | 频率10~55Hz，振幅0.75mm，X、Y、Z方向各振动30分钟。 | 满足电器性能规定 |
| 3 | 引出端强度 | a.拉力：固定振荡器主体，沿引脚轴向施加0.9Kg拉力，保持30±5秒。 b.弯曲：引脚端头悬挂450g的重物，弯曲90°,时间2~3秒,以相同速度返回原位置，再反向操作一次。 | 引脚无拔出或断裂现象 |
| 4 | 密封性 | 将谐振器浸在酒精中，加压5Kg/cm2，时间五分钟。 | 测量引脚与基座间绝缘电阻>500MΩ（DC100V） |
| 5 | 可焊性 | 从引脚末端至底部2~2.5mm放入235℃ ±5℃的焊槽内, 时间2±0.5秒。 | 沾锡面>90%，频率变化≤±10ppm |
| 6 | 耐焊接热 | 从引脚末端至底部2~2.5mm处放入350℃±10℃的焊槽内，时间3.5±0.5秒 | 外观无异常，满足电器性能规定 |
| 7 | 温度循环 | 将谐振器放置在高低温箱中，将温度设置在-10℃，温度到达后保持30分钟，再将温箱升温到+70℃，保持30分 钟,这是一个循环；再将温箱降温到-10℃，开始下一个循环，如 此循环三次 | 外观无损伤，满足电器性能规定 |
| 8 | 恒定湿热 | 在40±3℃，RH90%±2%，放置96小时，取出后恢复2小时 | 外观无异常，满足电器性能规定 |
| 9 | 耐高温 | 85℃± 2℃老化96小时，取出后常温下恢复2小时 | 外观无异常，满足电器性能规定 |
| 10 | 耐低温 | -35℃± 2℃放置96小时，取出后常温下恢复2小时 | 外观无异常，满足电器性能规定 |